산광필름의 풋고추 초기수량 증대 및 품질향상 효과(’01)

가. 시험성적(2000, 원예연)

○ 산광필름 종류별 특성 비교

피복재	산란광률 (%)	상품률 (%)	초기수량 (㎏/10a)	수량지수 (%)	곡과율 (%)	석과율 (%)
직조PE필름 (산광필름)	46	95.3	2,431	119	3.1	1.8
복층PE필름 (산광필름)	31	92.1	2,101	103	9.5	3.3
일반PE필름	9	88.4	2,038	100	8.3	6.1

* 품종 : 녹광고추  * 파종 : 2. 15  * 정식 : 4. 25  * 재식거리 : 110×20㎝

* 수확기간 : 2000. 6. 7～8. 6

○ 농약살포 후 풋고추 줄기구러짐 비교(6. 20일 조사)

<직조PE필름 : 제3절길이 8.6㎝> <일반PE필름 : 제3절길이 4.3㎝>

나. 적    요

○ 직조PE필름의 산란광률은 46%로 일반PE필름에 비해 5배 높음.

○ 직조PE필름 시설에서의 풋고추 재식거리는 조간 110㎝, 주간 20㎝가 적당함.

○ 직조PE필름 시설에서의 풋고추 제3절의 길이는 5.7㎝가 짧아 웃자람이 억제됨.

○ 산광필름은 PE필름 소재의 직조된 형태로서 광을 산란시켜 작물체 밑부분까지 비교적 고르게 분포시키고, 380㎚이하의 자외선을 차단시키는 특성이 있음.

※ 시험연구담당 : 원예연구소 전 희